Декоративный материал

Bayramix "БАЙТЕРА"

Для внутренних и наружных работ

Готовое к применению текстурное покрытие на основе акриловых сополимеров с крупным минеральным наполнителем ("короед").

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Толстослойное текстурное покрытие на акриловой основе предназначено для создания декоративных покрытий без швов и соединений. Идеально подходит для декорирования систем утепления фасадов "мокрого" типа. Снижаются требования к подготовке основания: хрошо скрывает небольшие трещины, следы воздушных пузырей на бетоне и другие незначительные дефекты стен. Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности. | ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой и очищена от загрязнений, жирных и масленых пятен, а также отслаивающихся старых оснований. Для улучшения сцепления материала с основанием и выравнивания цветового слоя рекомендуем предварительно тщательно прогрунтовать подготавливаемую поверхность: “Бетон+контакт” - перед началом подготовительных работ; грунт глубокого проникновения “Астар ФИКС” - по окончании подготовки поверхности для снижения влагопоглащения и укрепления выравнивающих шпатлёвок; укрывающий грунт "Астар Кварцевый" - непосредственно перед нанесением декоративного слоя в цвет самого материала. Байтеру тщательно перемешать, для придания большей пластичности возможно добавление воды (ок. 300мл на 20кг). Наносить тёркой с каучуковым покрытием (либо металлической кельмой), равномерно распределив слой на величину зерна. Далее придать поверхности необходимый бороздчатый рельеф пластиковым шпателем (влажным), передвигая его прямыми или круговыми движениями по поверхности так, чтобы крупные зерна перемещались,. |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА Экологически чистый продукт Высокая стойкость к механическим воздействиям Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур Обладает стойкостью к атмосферным осадкам Светостойкость Скрывает мелкие дефекты поверхности Паропроницаемость (“стены дышат”) Пожаробезопастность Легко моется любыми моющимися средствами; допускается обработка слабым хлорным раствором Подробная инструкция на www.bayramix.ru | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСХОД: В зависимости от размера фракции: Крупная 2,5-3 мм - 3,5-4,0 кг/м2 Мелкая 1,2-2 мм - 2,5-3,0 кг/м2, Микро 1-1,5 мм – 1,5-2,0 кг/м2 ЦВЕТ: Белый. Возможна колеровка по каталогу ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ: Минимальная температура обработки +5°С ВРЕМЯ СУШКИ: При +20°С и 65% относительной влажности воздуха допустима – 24 часа, сухая на ощупь - 6 ч. ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. ХРАНЕНИЕ: В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке. УПАКОВКА: 20 кг пластиковые вёдра. |

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.

При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.