Декоративный материал

Bayramix "РУЛОМИКС"

Для внутренних и наружных работ

Готовое к применению текстурное покрытие на акриловой основе с минеральным наполнителем, придающим поверхности оригинальный рельефный вид ("мелкая шуба").

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Мелкорельефное текстурное покрытие (по физическим свойствам близкое к краске) на акриловой основе предназначеное для создания декоративных покрытий внутри помещений, фасадов, цоколей зданий, в том числе на поверхностях подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке. Применяется для создания декоративных покрытий без швов и соединений. Использоваться для создания широкого набора эффектов отделки стен, включая такие, как "мелкая шуба", искусственные углубления и многие другие. Идеально подходит для декорирования систем утепления фасадов "мокрого" типа. Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности. | ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ Перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Наносить структурным валиком (в зависимости от направления движения валиком, а также типа структуры валика можно получить необходимый декоративный вид). Для окрашивания больших площадей, а также для ускорения отделочных работ, материал можно наносить краскопультом (давление в компрессоре 2-5 атм.); рисунок может изменяться в зависимости от давления в компрессоре (чем ниже давление, тем больше размер крупинок). |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА Экологически чистый продукт Высокая стойкость к механическим воздействиям Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур Обладает стойкостью к атмосферным осадкам Светостойкость Скрывает мелкие дефекты поверхности Паропроницаемость (“стены дышат”) Пожаробезопастность Моется любыми моющимися средствами; допускается обработка слабым хлорным раствором" | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСХОД: Валиком - 1,0-1,5 кг/м2, Краскопультом - 0,7-1,0 кг/м2 ЦВЕТ: Белый. Возможна колеровка по каталогу ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ: Минимальная температура обработки +5°С ВРЕМЯ СУШКИ: При +20°С и 65% относительной влажности воздуха допустима – 24 часа, сухая на ощупь - 6 ч. ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. ХРАНЕНИЕ: В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке. УПАКОВКА: 20-кг пластиковые вёдра. |