Bayramix Gravol  (Гравол)

Декоративная акриловая «камешковая» штукатурка для ручного и машинного нанесения с ярко выраженной «шубой» .

Применяется для наружных и внутренних работ методом пневматического распыления, крошкомётом.

Эксплуатационные характеристики:

- Образует прочное износостойкое покрытие

- возможна эксплуатация при температуре от -400С до +500С

- применяется как для новых построек, так и для восстановительных ремонтных работ

- отлично перекрывает мелкие трещины

Технические  свойства:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ

- механическая прочность и долговечность

- великолепная адгезия практически ко всем материалам

- эластична

- паропроницаема

- экологически безопасна

- противостоит образованию плесени и грибка

- полностью готова к применению

Цвет:

Белый. Возможны следующие способы колеровки:

- индивидуальная - водными КОЛОРАНТАМИ Bayramix(добавление не более 10%)

- производственная - по Цветовой карте каталога «Текстурные покрытия Bayramix»,

- компьютерная – универсальными пигментными пастами.

Состав:

водная дисперсия акрилового полимера, обработанная мраморная крошка мелкофракционный мраморный наполнитель, технологические добавки, вода

Перемешивание: механическое, допускается с использованием гироскопических и вибрационных миксеров, ручное.

Нанесение

Расход материалов:

| ГРУНТ ПО СТЕКЛОМАГНЕЗИТУ – специальный грунт глубокого проникновения для пропитки слабовпитывающих, гладких поверхностей, таких как стекломагниевые листы, плиты OSB, древесина твёрдых пород, а также всех типов минеральных и деревянных поверхностей с высокой поглощающей способностью. Применяется на начальном этапе подготовки поверхности. | 0,1-0,2 л/ кв.м Наносить в 1-2 слоя |
| --- | --- |
| АСТАР ФИКС - Укрепляющий грунт глубокого проникновения для улучшения адгезии к последующим отделочным слоям; уменьшает расход последующих покрытий. Применяется на начальном и промежуточном этапах подготовки поверхности для сильно впитывающих воду и пылящих оснований. | 0,1-0,2 л/ кв.м Наносить в 1-2 слоя |
| АСТАР КВАРЦЕВЫЙ - универсальный укрывающий Грунт для цветового выравнивания основания непосредственно перед декорированием поверхности и улучшения адгезии к последующему декоративному слою. | 0,15-0,30 кг/кв.м Рекомендуется наносить в 1-2 слоя |
| Gravol (Гравол) - декоративное покрытие |  |
| фракция 1,5 мм | 2,5-3,0 кг/кв.м |
| Фракция 2,5 мм | 3,5-4,0 кг/кв.м |

Тип поверхности:

Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые и цементные штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон. Рекомендуется в качестве декоративного слоя при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов

Инструмент:

  - механическое нанесение  - крошкомёт-хоппёр, диаметр сопла 4-6 мм, рабочее давление 3-4 атм,;

  - для нанесения вручную - кельма из нержавеющей стали;

  - для нанесения грунтов - валик, кисть или краскопульт

Способ нанесения:

- Подготовка основания: Поверхность должна быть ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ или краска удаляются механически или с помощью растворителя.

- Поверхность укрепить проникающим грунтом АстарФикс .

- При работе с OSB и  стекломагниеми  листами,, рекомендуется использовать специальный "Грунт по стекломагнезиту".

- Выровнить поверхность по цвету используя  грунт  Астар Кварцевый, предварительно заколерованный в тон декоративной штукатурки Колорантом на водной основе.

- Подготовка материала: Перед использованием содержимое ведра с декоративной  штукатуркой Gravol  (Гравол)следует тщательно перемешать. В зависимости от типа используемого оборудования возможно разбавление продукта водой: на 20 кг  ведро декоративной штукатурки примерно 0,2 - 0,4  литра. Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным!

- Механическое нанесение: После полного высыхания грунта Астар Кварцевый наносить штукатурку Gravol  (Гравол) методом распыления. Рекомендуется использовать крошкомёт с диаметром сопла 4 и 6 мм при рабочем давлении компрессора 3-4 атм. Расстояние от сопла распылителя  до рабочей поверхности 20-30 см.

- При ручном способе нанесения: придерживаться следующего порядка действий:

  - Нанести металлической кельмой материал на поверхность.

  - Выровнить материал на поверхности металлической кельмой на толщину зерна наполнителя.

  - Пластиковой тёркой разгладить поверхность. Движения тёрки осуществлять против часовой стрелки.

- В работе придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва.

- При выполнении наружных работ следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить водоотливы.

Температура обработки:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5ºС до +25ºС. Относительная влажность воздуха -  65%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.

Время сушки:

Грунтов глубокого проникновения 12-24 часа.

Грунта укрывающего - 24 часа.

До степени «сухая на отлип» -  3-4 часа.

Полное высыхание – 24-36 часов в зависимости от толщины слоя.

Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3-х суток.

Окончательный набор прочности до 28 дней.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости  от температуры и влажности окружающей среды.

Чистка инструментов:

рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

В плотно закрытой таре при температуре от +5ºС до +25ºС.

Срок годности:

18 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Упаковка:  Пластиковые вёдра по 20 кг.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании материала  на кожу снять  его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала и пустую тару утилизировать согласно местному законодательству.

ВНИМАНИЕ!

Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты  нанесения декоративного покрытия вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения  или недостаточного уровня квалификации мастеров, а так же за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.