Декоративный материал

Bayramix"LUXURY"(Люксори)

Для внутренних и наружных работ

Декоративная штукатурка на основе акрилового сополимера и мраморного гранулята, окрашенного светостойкими пигментами, с мерцающим эффектом.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Штукатурка Bayramix Luxury позволяет создать декоративное покрытие, сочетающее в себе прочность и изысканный внешний вид. Штукатурка хорошо ложится на самые разные основания: ДСП, ДВП, асбестоцемент, гипсовые штукатурки и бетон. Благодаря многообразию цветовой гаммы, а также оригинальному мерцающему эффекту вы сможете придать изысканный вид любой поверхности интерьера или фасада. Добавление перламутра позволяет поверхности передать всю полноту оттенков меняющихся, в зависимости от угла зрения и освещенности. Использование штукатурки Bayramix Luxury особенно эффективно на участках стен снаружи и внутри зданий, подверженных повышенному истиранию. | ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим грунтом "Астар". Грунт необходимо заколеровать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно наносить мраморную штукатурку Bayramix Luxury (Люксори). Перед нанесением обязательно разбавить водой. На 20 кг ведро добавляется около 1 литра воды, в зависимости от первоначальной консистенции материала, до получения густой пластичной массы. Люксори наносить нержавеющей металлической кельмой и мастерком. При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч. Идеальным считается нанесение Bayramix Luxury (Люксори) в один слой (толщиной в полторы-две крошки). |
| --- | --- |
| СВОЙСТВА Экологически чистый продукт Высокая стойкость к механическим воздействиям Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур Обладает стойкостью к атмосферным осадкам Светостойкость Паропроницаемость (“стены дышат”) Пожаробезопастность Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющимися средствами и допускается обработка слабым хлорным раствором" | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСХОД: Ок. 2,0 кг/м2. ЦВЕТ: 14 цветовых решений моноколор с мерцающим блеском ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ: Минимальная температура обработки +5°С ВРЕМЯ СУШКИ: “Живая” на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х суток. ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой. ХРАНЕНИЕ: В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте. СРОК ХРАНЕНИЯ: 18 мес. в невскрытой заводской упаковке. УПАКОВКА: 20 кг пластиковые вёдра. |

Для предупреждения образования различных оттенков рекомендуется использовать материал одной партии.

При использовании продукции разных партий, материал следует перемешать в одной ёмкости.