Минераллит

Декоративная “мозаичная” штукатурка с использованием окрашенного мраморного гранулята на основе водной дисперсии акрилового полимера

Область применения:

Штукатурка предназначена для изготовления декоративных покрытий “мозаичной” фактуры, использующихся для оформления внутренних и фасадных поверхностей. Также применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Наиболее эффективна:

Внутри зданий - на выступающих, подверженных повышенному истиранию, участках стен(при входах, в коридорах, лестничных клетках и т.д.)

Снаружи зданий - на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков (на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.)

Свойства:

Экологически чистый продукт

Высокая стойкость к механическим воздействиям

Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур

Обладает стойкостью к атмосферным осадкам

Паропроницаемость (“стены дышат”)

Пожаробезопастность

Стойкость к загрязнению, легко моется любыми моющимися средствами, допускается обработка слабым хлорным раствором

Цвет: 24 цветовых решения по каталогу

Порядок нанесения:

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Поверхность рекомендуется предварительно обработать укрывающим грунтом "Prorab". Грунт желательно предварительно подколеровать в основной цвет мраморной штукатурки. После полного высыхания грунта можно  наносить «Минераллит».

Добавление воды является обязательным этапом при подготовке материала к работе. Пропорции воды диктуются текучестью материала (примерно 0,8-1,0 литра воды на 20  кг материала).

При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч.

Идеальным считается нанесение “Минераллита” в один слой  (толщиной в полторы крошки).

Нанесение:

Наносить металлической затиркой и мастерком.

Температура обработки:

не обрабатывать при температуре ниже +5°С (температура воздуха и объекта).

Расход: около 3,0 кг/м2

Время сушки:

“Живая” на стене до 30 минут. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3х дней.

Чистка инструментов:

рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

в сухом, прохладном, защищённом от мороза месте, 18 месяцев в оригинальной упаковке.

Упаковка:  20-кг пластиковые ведра.