ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ SILK PLASTER

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой, без каких либо посторонних пятен. Удалить старые обои, известь, гвозди и т.д. При необходимости обработать антисептиком пораженные грибком участки, обеспылить и высушить. Выровнять шпаклевками/штукатурками и загрунтовать фирменным грунтом SILK PLASTER в 2 слоя, продольно-поперечными движениями, с просушкой между слоями (3-4 часа). Выровнять цвет белой фасадной в/д краской.

При отсутствии фирменной грунтовки смотрите варианты замены на нашем сайте или консультируйтесь у продавца.

Металлические и деревянные предметы (головки саморезов, гвоздей, шурупов, ДСП, фанера и т. д.) точечно обработать грунтовкой ГФ 021 или масляной краской.

НАНЕСЕНИЕ:

|  | 1. Налить воды комнатной температуры в пластмассовую ёмкость из расчёта: 4,5 литров – на один пакет вида Норд, Ист, Прованс; 6,0 литров - на один пакет вида Мастер, Оптима, Стандарт, Престиж, Виктория, Эйр Лайн, Вест, Сауф, Экодекор; 7,0 литров – на один пакет вида Рельеф, Премиум. На каждую отдельную наносимую поверхность, замешивается количество пакетов жидких обоев способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса. |
| --- | --- |
|  | 2. Высыпать в воду блёстки. Встряхнуть содержимое пакета, распределяя сыпучую смесь равномерно по всему объему. После чего, содержимое пакета полностью высыпать в воду и перемешать вручную, процеживая массу между пальцами (во избежание образования сгустков клея). Все составляющие натуральные и абсолютно безвредны для кожи. ВНИМАНИЕ: Не допускается частичное замешивание пакета. |
|  | 3. Выдержать замоченную массу рекомендуемое время (12 часов), используя для удобства хранения упаковочный пакет от жидких обоев. Далее смешать несколько пакетов единовременно в пластиковой ёмкости объёмом от 12 литров, хорошо перемешать смесь вручную. Так как возможны незначительные цветовые колебания от партии к партии рекомендуется по мере расхода смеси пополнять пластиковую ёмкость, смешивая новый материал с оставшейся массой. На каждую отдельную наносимую поверхность замешивается количество пакетов жидких обоев, способное покрыть ее целиком от угла до угла из одного замеса. Для удобства нанесения можно добавить до 1 литра воды комнатной температуры на один пакет. |
|  | 4. Готовую смесь нанести небольшими порциями пластмассовой тёркой равномерно на поверхность от угла до угла из одного замеса. Тёрка должна прилегать к материалу под углом 10-15 градусов, образуя клин. Для идеального нанесения SILK PLASTER через 1-2 часа, используя боковое освещение, разгладить поверхность тёркой, смачивая ее в воде. Жидкие обои серии Оптима и Мастер можно наносить с помощью компрессора, сопло должно быть диаметром от 4 мм и давление от 4 атмосфер. |
| Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +15°С, влажность - нормальная. Время высыхания жидких обоев: 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности. Рекомендуется проветривать помещение. Во избежание шероховатостей поверхности и проступления подложки, придерживайтесь указанного на пакете расхода материала. Срок годности - 2 года. Хранить в сухом месте. Расход материала при толщине слоя нанесения не более 1,5 мм: Оптима ___________ 4,5-5 м² Прованс ___________ 3,5-4 м² Вест ___________ 3,5-4 м² Стандарт ___________ 4-4,5 м² Премиум ___________ 3-3,5 м² Сауф ___________ 3,5-4 м² Рельеф ___________ 3-3,5 м² Виктория ___________ 3,5-4 м² Ист ___________ 3,5-4 м² Престиж ___________ 3,5-4 м² Эйр Лайн ___________ 3,5-4 м² Мастер ___________ 4-4,5 м² Экодекор ___________ ≈3 м² Норд ___________ 3,5-4 м² |

Если у Вас остались вопросы, Вы можете связаться с нами!