Эластичная штукатурка i-Flex (ай-Флекс)

| Краткое описание | Эластичная фасадная штукатурка для отделки фасадов и интерьеров. Материал идеально подходит для отделки стен подверженных растрескиванию. После нанесения и полимеризации сохраняет способность растягиваться до 15 %. |
| --- | --- |
| Область применения Свойства Нанесение | Обладает великолепной адгезией к различным поверхностям и легко наносится на бетон, штукатурку, кирпич, дерево, OSB, вспененный полиуретан, экструдированный полистирол, каменную кладку. Возможно использование в качестве декоративного слоя при утеплении фасадов зданий по системе «мокрый фасад». Исключительные эксплуатационные характеристики эластичной фасадной штукатурки i-Flex обеспечивают надежную защиту поверхности фасадов в диапазоне температур от -50 С до + 60 С, а отсутствие в ее составе пластификаторов позволяет сохранять эластичность покрытия в течение многих лет. экологически чистая великолепная адгезия практически ко всем материалам применяется для новых построек и для реставрационных работ возможна эксплуатация при температуре от -500С до +600С пожаробезопасна высокая износоустойчивость препятствует образованию плесени и грибка устойчива к действию ультрафиолетового излучения паропроницаема минимальный уход после нанесения, легко очищается водой и мыльным раствором полностью готова к применению Нанесение осуществляется традиционным способом при помощи металлической кельмы. Поверхность должна быть ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ или краска удаляются. Покрытие наносится непосредственно на минеральное основание или на промежуточный, разведённый на 50% водой грунтовочный слой. Для нанесения основного декоративного слоя разбавление материала не допускается! |
| Условия нанесения | Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5ºС до +25ºС. Относительная влажность воздуха - 65%. |
| Инструмент | металлическая кельма шпатель |
| Уход за инструментом | Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды. |
| Расход | В зависимости от способа нанесения 1,5-2,0 кг /кв.м |
| Время высыхания | «Сухая на отлип» - 12-24 час; Полное высыхание – 48-72 часа в зависимости от толщины слоя; Окончательный набор прочности - до 28 дней. |
| Состав | 100% акриловый этастомер, мраморный наполнитель, диоксид титана, технологические добавки, вода. |
| Цветовая гамма | Стандартный цвет белый. Компьютерная колеровка по «Цветовой карте текстур Bayramix» (93 цвета PS), а так же по системам NCS, RAL, Мониколор |
| Упаковка | Пластиковые вёдра 6кг, 18кг. |
| Срок годности | 18 месяцев со дня изготовления. |
| Хранение и транспортировка | В невскрытой таре при температуре от +5ºС до +30ºС. |
| Меры предосторожности | При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании краски на кожу снять его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды. |
| Утилизация | Остатки материала и пустую тару утилизировать согласно местному законодательству. |