I-Stone (ай-стоун)

Декоративная  штукатурка с цветом и структурой   песчаника на основе природной  мраморной крошки.

Для нанесения на большие площади краскопультом на фасадах зданий и внутри помещений.

Благодаря  высокой долговечности и устойчивости к износу  рекомендуется наносить на выступающих поверхности, подверженные  повышенному износу: при входах, в коридорах, лестничных клетках, цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон.

Эксплуатационные характеристики:

- Механическая прочность и долговечность

- Не выцветает

- Противостоит образованию плесени и грибка

- Легко очищается водой и мыльным раствором допускается обработка слабым хлорным раствором

- Быстро высыхает после нанесения

- Возможна эксплуатация при температуре от -400С до +500С

Технические  свойства:

- Высокая адгезия практически ко всем поверхностям

- Паропроницаема

- Экологически чистая

- Пожаробезопасна

- Полностью готова к применению

Цвет: Стандартные цветовые решения по каталогу.

Состав: Акриловый полимер, фракционированная природная мраморная крошка, загуститель, вода

Перемешивание: механическое,  ручное.

Нанесение

Расход материалов:

| ГРУНТ ПО СТЕКЛОМАГНЕЗИТУ – специальный грунт глубокого проникновения для пропитки слабовпитывающих, гладких поверхностей, таких как стекломагниевые листы, плиты OSB, древесина твёрдых пород, а также всех типов минеральных и деревянных поверхностей с высокой поглощающей способностью. Применяется на начальном этапе подготовки поверхности. | 0,1-0,2 л/ кв.м Наносить в 1-2 слоя |
| --- | --- |
| АСТАР ФИКС - Укрепляющий грунт глубокого проникновения для улучшения адгезии к последующим отделочным слоям; уменьшает расход последующих покрытий. Применяется на начальном и промежуточном этапах подготовки поверхности. | 0,1-0,2 л/ кв.м Наносить в 1-2 слоя |
| АСТАР УКРЫВАЮЩИЙ - универсальный укрывающий Грунт для цветового выравнивания основания непосредственно перед декорированием поверхности и улучшения адгезии к последующим слоям. | 0,15-0,30 кг/кв.м Рекомендуется наносить в 1-2 слоя |
| i-Stone (ай-стоун) декоративное покрытие | 0,8-1,2 кг/кв.м в 1 слой. |

Тип поверхности:

Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые и цементные штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон.

Инструмент:

- механическое нанесение - крошкомёт-хоппёр, диаметр сопла 4-6 мм, рабочее давление 3 атм,;

- для нанесения вручную  -  кельма из нержавеющей стали;

- для нанесения грунтов   - валик или кисть.

Способ нанесения:

- Подготовка поверхности: поверхность должна быть ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ или краска удаляются механически или с помощью растворителя.

- Поверхность укрепить проникающим грунтом АстарФикс .

- При нанесении  мраморной штукатурки на стекломагниевый лист, OSB, рекомендуется использовать специальный "Грунт по стекломагнезиту".

- Выровнить поверхность по цвету, используя  грунт  Астар Укрывающий, предварительно заколерованный в тон декоративной штукатурки Колорантом на водной основе.

- Подготовка материала: Перед использованием содержимое ведра с декоративной  штукатуркой i-Stone следует тщательно перемешать. Допускается разбавление водой не более 10% (в зависимости от используемого оборудования).

- После полного высыхания грунта Астар Укрывающий наносить мраморную штукатурку Bayramix i-Stone (ай-Стоун) методом распыления с помощью распылителя-хоппра, Допускается разбавление водой не более 10% (в зависимости от используемого оборудования).

- При нанесении вручную разбавление не требуется; в ходе работ важно достигать равномерности  толщины слоя декоративной штукатурки по всей поверхности.

- В работе придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва.

- Для предупреждения образования различия оттенков рекомендуется использовать материал с одинаковым номером партии. В противном случае, перед применением вёдра разных партий перемешиваются.

- При выполнении наружных работ следует избегать попадания прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется закрывать специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить водоотливы.

Температура обработки:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +5ºС до +25ºС. Относительная влажность воздуха -  65%.

Время сушки:

Грунтов глубокого проникновения 12-24 часа.

Грунта укрывающего - 24 часа.

До степени «сухая на отлип» -  3-4 часа.

Полное высыхание - 24-72 часа в зависимости от толщины слоя.

Окончательный набор прочности до 28 дней.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости  от температуры и влажности окружающей среды.

Чистка инструментов:

рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

В невскрытой таре при температуре от +5ºС до +25ºС.

Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления в оригинальной заводской упаковке.

Упаковка:  Пластиковые вёдра по 15 кг.

Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании материала  на кожу снять  его ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала и пустую тару утилизировать согласно местному законодательству.

ВНИМАНИЕ!

Фирма-изготовитель не несет ответственности за результаты  нанесения декоративного покрытия вследствие несоблюдения вышеописанной технологии нанесения  или недостаточного уровня квалификации мастеров, а так же за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности.